| 槽钢执行标准及规格，槽钢理论重量及槽钢规格表：(单位：kg/m、mm ) 规格 高度(h) 腿宽(b) 腰厚(d) 理重 5# 50 37 4.5 5.438 6.3# 63 40 4.8 6.634 8# 80 43 5.0 8.045 10# 100 48 5.3 10.007 12# 120 53 5.5 12.059 12.6 126 53 5.5 12.319 14#a 140 58 6.0 14.535 14#b 140 60 8 16.733 16#a 160 63 6.5 17.24 16#b 160 65 8.5 19.752 18#a 180 68 7 20.174 18#b 180 70 9 23 20#a 200 73 7 22.637 20#b 200 75 9 25.777 22#a 220 77 7 24.999 22#b 220 79 9 28.453 25#a 250 78 7 27.41 25#b 250 80 9 31.335 25#c 250 82 11 35.26 28#a 280 82 7.5 31.427 28#b 280 84 9.5 35.832 28#c 280 86 11 40.219 30#a 300 85 7.5 34.463 30#b 300 87 9.5 39.173 30#c 300 89 11.5 43.883 32#a 320 88 8 38.083 32#b 320 90 10 43.107 32#c 320 92 12 48.131 36#a 360 96 9 47.814 36#b 360 98 11 53.466 36#c 360 100 13 59.118 40#a 400 100 10 58.928 40#b 400 102 12.5 65.208 40#c 400 104 14.5 71.488 h--高度， b--腿宽， d--腰厚， t--平均腿厚度， r--腰端圆弧半径， r1--腿端圆弧半径 |  |  |
| --- | --- | --- |